TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	Oprava komunikace na ulici Markova – úsek od železničního přejezdu k tankové cestě

Místo:			Frenštát pod Radhoštěm

Investor:		Město Frenštát pod Radhoštěm

náměstí Míru 1

744 01 Frenštát p.R.

IČO : 00297852

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava stávající asfaltové komunikace v intravilánu obce Frenštát p.R. na ulici Markova v úseku od stávajícího železničního přejezdu po tzv.tankovou cestu.

Stávající komunikace v délce 270,0 m a šířkách od 5,0 m až po 8,0 m bude vyčištěna, vyfrézována a opravena novou vrstvou asfaltobetonu. Od stávajících zpevněných asfaltových ploch bude komunikace oddělena řezem dle přiložené situace.

Stávající výtluky budou odřezány, vysekány, vyčištěny, zaplněny asfaltovou směsí a zhutněny.

Nezpevněné krajnice budou očištěny. Kolem obrubníků betonových žlabů a betonových vjezdů bude proveden řez asfaltu a komunikace bude vyfrézovaná.

V komunikaci bude výškově upraven 1 kus uliční vpusti a osazen novou mříží. Výškově bude upravena kanalizační šachta a osazen nový litinový poklop.

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

Na vyspravenou a vyfrézovanou vozovku bude pomocí infiltračního živičného postřiku položena nová asfaltobetonová vrstva ACO 11 tl.5cm.

Bude provedena úprava styčných spár.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- očištění stávající komunikace

- odstranění stávajícího asfaltu frézováním v tloušťce cca 5 cm

- odstranění nánosů na krajnicích

- výtluky budou odřezány, vysekány, vyčištěny

Popis prací – skladba nového povrchu

- výtluky budou zaplněny asfaltovou směsí a zhutněny

- na odfrézovaný povrch bude proveden spojovací postřik a asfaltový beton ACO 11 v tl. 5 cm

- výšková úprava uliční vpusti a kanalizační šachty

- krajnice budou zpevněny asfaltovým recyklátem

- bude provedena úprava styčné spáry

Ve Frenštátě p.R.  12/2020				      		Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.