TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA KOMUNIKACE NA PARC.Č. 182/3

Místo:			Frenštát pod Radhoštěm

Investor:		Město Frenštát pod Radhoštěm

náměstí Míru 1

744 01 Frenštát p.R.

IČO: 00297852

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava stávající asfaltové komunikace v intravilánu obce Frenštát p.R. na parc.č. 182/3 a části komunikace u odbočky k firmě Replay, s.r.o.

Stávající komunikace v délce 4,2 m v šířce od 5,7 po 7,9 m bude vyfrézovaná a opravena novou vrstvou asfaltobetonu se spojovacím živičným postřikem. Stávající výtluky budou odřezány, vysekány, vyčištěny, zaplněny asfaltovou směsí a zhutněny. Na vyspravenou a vyfrézovanou vozovku bude pomocí spojovacího postřiku položena nová asfaltobetonová vrstva ACO 16 tl. 7 cm.

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

Bude provedena úprava styčných spar, krajnice budou zpevněny asfaltovým recyklátem.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- očištění stávající komunikace

- odstranění stávajícího asfaltu frézováním v tloušťce cca 7 cm

- odstranění nánosů na krajnicích

- výtluky budou odřezány, vysekány, vyčištěny

Popis prací – skladba nového povrchu

- výtluky budou zaplněny asfaltovou směsí a zhutněny

- na odfrézovaný povrch bude proveden spojovací postřik

- spojovací postřik a asfaltový beton ACO 16 v tl. 7 cm

- krajnice budou zpevněny asfaltovým recyklátem

- v místech vrat a vrátek na parc.č.182/7 budou osazeny nájezdové obrubníky

- stávající uliční vpusti – 2 kusy, budou výškově opraveny a budou osazeny nové mříže

- stávající kanalizační šachta bude výškově upravena, poklop bude použit stávající

Ve Frenštátě p.R.  05/2020              				Ing. Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.